Výsledky regionální akce 2010

V rámci regionální akce v roce 2010 v oblasti předmětů přicházejících do styku s potravinami byly v tržní síti Středočeského kraje odebrány pro laboratorní analýzu plastové lahve na pití určené převážně pro děti.

Předmětem laboratorních analýz bylo ověření přítomnosti obsahu kadmia a jeho sloučenin, jehož množství je stanoveno v příloze č. XVII k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (REACH), a to :

Kadmium a jeho sloučeniny se nesmějí používat k  barvení konečných předmětů z plastů jako je např.: polyethylen malé hustoty (Ld PE); polyethylentereftalát (PET); polypropylen (PP). Obsah kadmia (vyjádřeno jako kovové kadmium) nesmí přesáhnout hodnotu 0,01% hmotnostních.

Celkem byly odebrány  4 druhy plastových lahví k pití a 1 druh plastového poháru se slámkou.

Lahve, uzávěry, slámka a pítka byly vyrobeny z materiálů, které neobsahovaly kadmium a jeho sloučeniny. Naměřené hodnoty byly pod mezí stanovitelnosti dané metody .

Následuje fotodokumentace odebraných vzorků lahví na pití.

Plastová láhev na pití

- Obsah kadmia v oranžovém materiálu pítka: pms  (pod mezí stanovitelnosti)

- Vyhovuje

Plastový pohár Disney mix se slámkou

- Obsah kadmia v červeném materiálu slámky: pms (pod mezí stanovitelnosti)

- Vyhovuje

Lahev s pítkem Disney Fairiez

- Obsah kadmia v zeleném materiálu pítka: pms (pod mezí stanovitelnosti)

- Obsah kadmia v světle fialovém materiálu lahve: pms (pod mezí stanovitelnosti)

- Vyhovuje

Lahev dětská ROTO

- Obsah kadmia v červeném materiálu pítka:  pms  (pod mezí stanovitelnosti)

- Obsah kadmia v modrém materiálu lahve:  pms  (pod mezí stanovitelnosti)

- Vyhovuje

Lahev na pití, Atr. 5193240

- Obsah kadmia v modrém  materiálu pítka:  pms  (pod mezí stanovitelnosti)

- Obsah kadmia v červeném materiálu lahve:  pms  (pod mezí stanovitelnosti)

- Vyhovuje